| Laboratuvar Adı | : | Akaryakıt Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Karbon - Kükürt Tayin Cihazı |
| Marka & Model | : | Eltra CS 500 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan Karbon Kükürt Tayin cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın AÇMA – KAPAMA anahtarı 1’e getirilerek cihazın stabil olması beklenir. (Ortalama 1 saat)

- Cihaz stabil olduktan sonra açma-kapama anahtarı 2’ye getirilerek fırın açılır.

- Cihaz üzerindeki (°C) tuşuyla istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Cihaz istenilen sıcaklığa ulaşınca anahtar 3’e getirilerek gaz bağlantısı(Oksijen) sağlanır.

- Bilgisayar ve cihaza bağlı hassas terazi açılır.

- Numune hassas terazide cihaz için kullanılan tek kullanımlık KROZE’lere darası alınarak tartılır.

- Bilgisayardan F4 tuşuna basılarak tartım cihaza okutulur.

- ID kısmına numune ismi yazılır.

- START tuşuna basılarak fırın girişinden yerleştirme çubuğu ile KROZE fırının sonuna kadar itilir.

- Bilgisayarın ekranından sonuç görülür.

NOT: En az 50-60 deneyden sonra nem tuzağı ve taşıyıcı gaz saflaştırma tüpleri değiştirilmelidir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM-187)

- FRM-187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.